РОССИЯ

###### ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

162603, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Краснодонцев 3г

Р/С № 40702810200000001175  К/С № 30101810200000000747

БИК 041946747 в Меткомбанке г. Череповца ИНН 3528067577

Тел/факс (8202) 26-70-49,26-70-61, e-mail:  ama_i@mail.ru

При обращении просьба указывать, что информация получена по Интернету.

### Коммерческое предложение

### Предлагаем краску нефтеполимерную НП. Поставляется в мет.таре 25-350кг. Цена на условиях франко-склад отправителя 12000 руб./т.

Краска нефтеполимерная НП, готовая к применению, изготавливается на основе олифы коксохимовской, пыли мартеновской, наполнителя, и сиккатива НФ-1. Цвет коричневый. Рекомендуется в качестве грунта по металлу внутри производственных помещений ввиду пониженной устойчивости к атмосферным воздействиям.Для конструкций вне помещений рекомендуется возобновление покрытия через шесть месяцев.

Состав:

1.Олифа коксохимовская ТУ 14-105-579-95     –58 %

Олифа должна соответствовать требованиям технических условий и не содержать посторонних включений. Массовая доля пленкообразующих веществ не менее                            -40 %.

2.Металлоокисная пыль с электрофильтров мартеновских и двухванных печей ТУ 14-105-579-95                      –38 %

3.Сиккатив нафтенатный жидкий ГОСТ 1003-73  –4  %

Марка НФ-1 поставляется с лакокрасочных заводов

4.Наполнители(известковая,доломитная,шлаковая пыль). Массовая доля фракций до 1 мм не менее                    -90 %.

Основные требования, предъявляемые к краске:

1.Цвет пленки – коричневый.

2.Массовая доля нелетучих веществ по ГОСТ 17537-72,%       - 61-65

3.Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-4 с

диам сопла 4мм при температуре (20+-2)С по ГОСТ 8420-74, с – 12-15

4.Степень перетира методом «клин» по ГОСТ6589-74,мкм,не более – 80

5.Укрывист.краски невысуш.пленки поГОСТ 8784-75,г/м3,не более – 75

6.Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007-73 при температуре (20+-2) С, ч, не более                                        – 24

Расширенная информация, в т. ч.  и по другой поставляемой продукции – на       www.ama-i.narod.ru